Ausschreibungstext formparts

Geformte Glasfaserbeton-Tafel „fibreC“ zur Bekleidung von Außenwänden

Stand: April 2024

Allgemein

Angaben im Ausschreibungstext sind zu überprüfen und wenn erforderlich objektgebunden zu ergänzen.

Eine weitergehende Haftung der Firma Rieder Facades GmbH ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druck- und Schreibfehler sowie nachträgliche Änderungen. Es gelten die jeweiligen nationalen Gesetze, Normen und Vorbemerkungen für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden in der jeweils gültigen Ausgabe.

Ladungs-, Lagerungs- und Handlingvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

Allgemeine Bauartgenehmigung

Die Platte concrete skin ist mit der allgemeinen Bauartgenehmigung „Z-31.4-166“ für Glasfaserbeton-Tafeln „fibreC“ zur Bekleidung von Außenwänden zertifiziert.

Übereinstimmungszeugnis Österreich

Österreichisches Übereinstimmungszeugnis Nr.: Z-6.1.2-04-4772

formparts 										__________________ lfm

Technische Materialbeschreibung

- fibreC Glasfaserbetonplatten hergestellt aus mineralischen Rohstoffen

- Herstellverfahren durch Extrusionsprozess

- Bewehrung durch alkaliresistente Glasfasern in der Matrix (CEM-Fil, Zulassung Z-3.72-1731), 2 Lagen Textilglasgewebe (jeweils in Längs- und Querrichtung) und Kurzfasern

- Durchgängige Färbung der gesamten Platte. Flüssigfarben für die Einfärbung von zementgebundenen Baustoffen entsprechen der DIN EN 12878. Die in den Flüssigfarben eingesetzten Pigmente sind licht-, UV- und wetterbeständig und nicht löslich in Wasser, Alkalien und verdünnten Säuren.

- Baustoffklasse A1 nicht brennbar nach DIN 4102 | EN 13501

- Herstellerzertifizierung: ISO 14001:2009 und ISO 9001:2008

- Kristallines Siliciumdioxid < 0% - nicht nachweisbar

- Oberflächenschutz: Die Oberfläche ist standardmäßig mit einer transparenten Hydrophobierung versehen.

Formate

- Standardplattenabmessungen 2.500 x 1.310 mm, 3.100 x 1.310 mm, 3.600 x 1.310 mm, Sonderformate auf Anfrage

- formparts scharfe & abgerundete Kante: max. Abwicklungsbreite 2000 mm, max. Länge: 5000 mm

- Maßabweichung Länge (3,6 m)	± 3 mm	EN 12467

- Maßabweichung Breite (1,2 m) 	± 2 mm	EN 12467

- Diagonaldifferenz bis 1,5 m | über 1,5 m ± 3,5 mm | ± 4 mm DIN 18202

- Diagonaldifferenz über 2,5 m | über 3,6 m	± 5 mm | ± 6 mm DIN 18202

- Stärke 13 mm

- Stärkentoleranz ± 10 % EN 12467

- Kantengeradheit (Niveau 1)	± 0,1 %	EN 12467

- Rechtwinkligkeit (Niveau 1)	± 2 mm/m	EN 12467

Physikalische Eigenschaften

- Toleranzen Planlage bis 0,6 | bis 1,2 | bis 3,6 m  ± 2 mm | ± 4 mm | ± 8 mm DIN 18202

- Quellmaß 0,384 mm/m

- Schwindmaß 0,737 mm/m

- Rohdichte (13 mm) 2,0 - 2,42 kg/dm³ EN 12467

- Biegezugfestigkeit > 18 N/mm² (MOR*) EN 12467, Klasse 4

- E-Modul für Verformungsberechnung ca. 10.000 N/mm²

- E-Modul für Zwängungsberechnung ca. 30.000 N/mm²

- Eigenlast / Flächengewicht (13 mm) 26 - 31,5 kg/m² je nach Farbton

- Wärmeausdehnungskoeffizient 10*10^(-6) 1/°k DIN 51045

- Baustoffklasse (Platte | System) A1-nicht brennbar | A2-s1,d0 - nicht brennbar DIN 4102 | EN 13501-1

- Temperaturstabilität je nach Kernfeuchte bis 350°

- Spezifische Wärmekapazität ca. 1.000 Joule / (kg*K)

- Wärmeleitfähigkeit lambda: ca. 2,0 W / (m*K)

- Feuchtedehnung 0,05 % EN 12467

Witterungsbeständigkeit

- Wasserundurchlässigkeit gegeben EN 12467

- Wärme-Regen-Wechselprüfung gegeben EN 12467

- Frostwiderstand gegeben EN 12467

- Frost-Tau-Wechselprüfung gegeben EN 12467

- UV-Lichtbeständigkeit DIN 12878

- Nasslagerungsbeständigkeit gegeben EN 12467

- Heißwasserbeständigkeit gegeben EN 12467

** MOR: Modus of Rupture; Designwerte weichen gemäß nationalen Vorschriften vom MOR ab. Es gelten die nationalen Zulassungen und Bestimmungen zur Berechnung des Bemessungswiderstandes

Auf Paletten wetterfest verpackt. Ladungs-, Lagerungs- und Handhabungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Hinterlüftete Fassadenbekleidung auf vorhandener Unterkonstruktion laut technischen Vorschriften und gültiger Normen.

Lieferant formparts:	Rieder Facades GmbH

Glemmerstraße 21, 5751 Maishofen, Österreich

T +43 6542 690 844, office@rieder.cc, www.rieder.cc

Farben

Farbkollektion greyscale:

polar white 				_____________ lfm

off-white 				_____________ lfm

ivory 				_____________ lfm

silvergrey 				_____________ lfm

chrome 				_____________ lfm

anthracite 				_____________ lfm

liquid black 				_____________ lfm

Farbkollektion bricky:

coralline				_____________ lfm

terracotta 				_____________ lfm

oxide red				_____________ lfm

burgundy				_____________ lfm

merlot				_____________ lfm

Farbkollektion timber:

larch				_____________ lfm

oak					_____________ lfm

walnut				_____________ lfm

ebony				_____________ lfm

terra				_____________ lfm

Farbkollektion pietra:

cotton				_____________ lfm

vanilla				_____________ lfm

sahara				_____________ lfm

sandstone				_____________lfm

almond				_____________ lfm

Sonstige Farben:

green				_____________lfm

Oberfläche formparts scharfe Kante

ferro: gestrahlte Oberfläche

ferro light: leicht gestrahlte Oberfläche

matt: matte bzw. gebürstete Oberfläche (nur bis 1310 mm Schenkelbreite möglich)

Oberfläche formparts abgerundete Kante

ferro: gestrahlte Oberfläche

SONDERTEXTUREN Formparts scharfe kante

terrazzo black ferro plus		_____________ lfm

vintage matt				_____________ lfm

groove ferro soft			_____________ lfm

groove ferro light			_____________ lfm

groove ferro				_____________ lfm

twine ferro soft			_____________ lfm

twine ferro light			_____________ lfm

twine ferro				_____________ lfm

salt’n’pepper ferro plus		_____________ lfm

salt’n’pepper ferro			_____________ lfm

luce silver ferro			_____________ lfm

lumber ferro				_____________ lfm

slate ferro soft			_____________lfm

SONDERTEXTUREN Formparts abgerundete kante

salt’n’pepper ferro			_____________ lfm

luce silver ferro			_____________ lfm

FORMPARTS

U-Formteil: 							_______________Stk.

Kante			abgerundet 	scharf

Länge in mm		_____________________________

Rücken in mm 		_____________________________

Schenkel 1 in mm	_____________________________

Schenkel 1 Winkel in ° 	_____________________________

Schenkel 2 in mm	_____________________________

Schenkel 2 Winkel in °	_____________________________

Schrägschnitte laut Zeichnung Nr.	______________________

Gehrungsschnitte laut Zeichnung Nr._____________________

L-Formteil:							_______________Stk.

Kante			abgerundet 	scharf

Länge in mm		_____________________________

Rücken in mm 		_____________________________

Schenkel 1 in mm	_____________________________

Schenkel 1 Winkel in °	_____________________________

Schrägschnitte laut Zeichnung Nr. _______________________

Gehrungsschnitte laut Zeichnung Nr. _____________________

C-Formteil (Rundbogen): 					_______________Stk.

Abwicklungslänge x Abwicklungsbreite: ___________________

Radius: ___________°

SERVICE

Zuschnitt rechtwinklig nach Aufmaß: 				_______________m²

Sonderschnitt/Schrägschnitt (Waterjet):	 			_______________lfm

Gehrungsschnitt (45° Schnittkante für Gehrungsecken)		_______________lfm

Kleinstzuschnitte (< 0,7 m²):					_______________Stk.

Hinterschnittbohrung für KEIL Hinterschnittdübel; hs=8,5		_______________Stk

Durchgangsbohrungen (Durchmesser 8 mm für Nietbefestigung)	_______________Stk.

ZUBEHÖR/BEFESTIGUNGSMITTEL

Sichtbare Befestigung mit Nieten

Sichtbare Befestigung mittels Nieten auf Aluminium Unterkonstruktion.

Befestigung mit Fix- und Gleitpunkten, Fixpunkte müssen mittels Hülsen hergestellt werden.

Befestigungsmittel: Fassadenniete aus Aluminium mit Kopflackierung, Kopfdurchmesser 14/16mm, Länge abhängig je nach Unterkonstruktion und Plattendicke.

Werkstoff: AIMg3 (Werkstoff-Nr. EN AW-5754 nach DIN EN 573-3:2003-10)

Nietdorn: nichtrostender Stahl (Werkstoff- Nr. 1.4541)

Fixpunkthülse aus Aluminium, Außendurchmesser 7,7mm, Länge je nach Plattendicke.

Werkstoff: AIMg3 (Werkstoff-Nr. EN AW-6060 nach DIN EN 573-3:2003-10)

Lieferant Nieten:	Rieder Facades GmbH

Glemmerstraße 21, 5751 Maishofen, Österreich

T +43 6542 690 844, office@rieder.cc, www.rieder.cc

Nicht sichtbare Befestigung mit Hinterschnittanker

Nicht sichtbare Befestigung mittels Hinterschnittanker der Firma Keil mit der Setztiefe 8,5 mm. Schraubenlänge je nach Unterkonstruktion.

Zulassungsnummer: ETA-06/0220

Lieferant Hinterschnittanker:	KEIL Befestigungstechnik GmbH
				Postfach 1158, 51751 Engelskirchen, Deutschland

T +49 2263 807 0,

mail@keil.eu, www.keil.eu

Nicht sichtbare Befestigung durch Verklebung mit Sika Tack Panel System

Nicht sichtbare Befestigung mittels Verklebung mit dem SikaTack Panel System der Firma Sika auf unbeschichtetem Aluminium.

Zulassungsnummer: Z-10.8-408 (Ergänzungsbescheid zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung)

Lieferant Sika Tack Panel System:	www.sika.com

KONTAKT

Vertrieb: 	Rieder Facades GmbH

Glemmerstraße 21

5751 Maishofen

Österreich

T +43 6542 690 844

office@rieder.cc

www.rieder.cc

Produktion:	Rieder Faserbeton-Elemente GmbH

Bergstraße 3a

83059 Kolbermoor

Deutschland

T +49 8031 90167 0

office@rieder.cc

www.rieder.cc