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       Schleifen / Bürsten                      






	
	Schleifanlage 1, 2 und 3

	Schleifanlage 4

	Schleifanlage 5


	




	Breitbandschleifen (Trockenschliff)
	Schmalbandschleifen 
Quer- und Kreuzschliff (Trockenschliff)

	Präzisionsschleifen
Breitbandschleifen
(Nassschliff)

Maßgenauigkeit:
±0,04 mm


	Breite
Länge
Stärke

Werkstoff
	500 – 2.000 mm
1.000 – 8.000 mm
0,5 - 12 mm

Edelstahl 1.4016, 1.4162, 1.4301/1.4307, 1.4401, 
1 .4404, 1.4462, 1.4509, 1.4539, 1.4571

	500 – 2.000 mm
1.000 – 8.000 mm
0,5 - 12 mm

Edelstahl 1.4016, 1.4162, 1.4301/1.4307, 1.4401, 
1 .4404, 1.4462, 1.4509, 1.4539, 1.4571

	500 – 2.000 mm
1.000 – 8.000 mm
0,8 - 100 mm

Edelstahl 1.4016, 1.4162, 1.4301/1.4307, 1.4401, 
1 .4404, 1.4462, 1.4509, 1.4539, 1.4571


	Körnungen
	Korn 36, 60, 80, 120, 180, 220, 240, 320, 400, 600, gebürstet, Duploschliff, HAIRLINE

	Korn 36, 60, 80, 120, 180, 220, 240, 320, 400, 600, gebürstet, Duploschliff  

	Korn 36, 60, 80, 120, 180, 
220, 240, 320, 400, 600


	Längsschliff


Querschliff
	Breite bis 2.000 mm 
Länge bis 8.000 mm 

Breite bis 2.000 mm 
Länge bis 2.000 mm

	Breite bis 2.000 mm 
Länge bis 2.000 mm 

Breite bis 2.000 mm 
Länge bis 8.000 mm

	Breite bis 2.000 mm 
Länge bis 8.000 mm 

Breite bis 2.000 mm 
Länge bis 2.000 mm


	
Oberflächen

Rautiefenwerte
	
HAIRLINE 1 | SATIN 1 | SATIN 5 | SATIN 7 

Von Ra 0,05 µm bis Ra 5,8 µm, Sonderfertigungen nach Kundenwunsch


	Sonderschliffe
	Kreuzschliff 
	Schleifen in zwei Richtungen im Winkel von 90 Grad. 
Auch als rutschhemmender Kreuzschliff mit Rutschhemmungsklasse R11 bis R13 erhältlich.


	
	HAIRLINE
	Durchgehender, linearer Schliff bei welchem das Schliffbild 
nicht abreißt. Längs und quer möglich.


	Bearbeitungs-
möglichkeiten

	
PVD/TIN-Beschichtung, 
Anti-Fingerprint/Easy-to-Clean-Beschichtung (farbig, transparent)


	Sonstiges
	Ein-/beidseitige Bearbeitung möglich. Schleifen auch als Lohnarbeit möglich.
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